TERMOKREPS  Короед ( 2,5 мм)

декоративный штукатурный состав

Termokreps Короед.

Декоративный   штукатурный    состав  на цементной  основе   для  создания   финишного фактурного  слоя  под окраску в системах  утепления фасадов зданий TERMOKREPS MW  и TERMOKREPS PPS.

Возможно   применение в  качестве декоративного отделочного слоя  по  традиционным основаниям для внутренних и наружных работ.

## Подготовка основания

В системе утепления фасадов  основанием для нанесения финишного штукатурного  слоя TERMOKREPS Короед является  армированный клеевой состав TERMOKREPS MW либо TERMOKREPS РРS. Нанесение финишного декоративного покрытия производится только в случае полного затвердевания  армированного слоя (не менее 72 часов). Поверхность армированного слоя должна быть ровной и гладкой.

При использовании TERMOKREPS   Короед в качестве декоративного отделочного слоя по традиционным основаниям (бетон и железобетон, цементные и цементно-известковые штукатурки),  основание должно быть прочным, сухим, однородным, очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Перед нанесением штукатурки необходимо обработать поверхность грунтовочным составом КРЕПС ПРАЙМЕР. Для сильно впитывающих оснований обработку грунтовочным составом КРЕПС ПРАЙМЕР произвести дважды. При  использовании штукатурного состава в системе утепления фасадов TERMOKREPS обработку грунтовочным составом КРЕПС ПРАЙМЕР не проводить!

Приготовление раствора

Залить в 25 - 30 литровую емкость 4,25 - 4,5 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг штукатурки Количество воды зависит от температуры, влажности,  но в указанных пределах. Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Оставить смесь на 10 минут, затем повторно перемешать. Смесь готова к применению.

Примечание: При использовании штукатурного состава в первый раз или при изменении внешних условий рекомендуем на небольшом участке проверить и установить оптимальную пропорцию воды и смеси и в дальнейшем придерживаться ее.

Применение

Во время применения температура окружающей среды и основания не должна быть ниже +50С и выше +250С. Нужно избегать прямого воздействия солнечных лучей, защищать от атмосферных осадков.

Штукатурный состав TERMOKREPS   Короед нанести с помощью терки из нержавеющей стали слоем на величину зерна. Фактура поверхности формируется с помощью пластиковой терки сразу же после несения штукатурки. В зависимости от того, какими движениями производится затирка поверхности, получается различная фактура. Затертые участки нельзя затирать повторно. Нанесение фактурной штукатурки выполняется участками.  Максимальная поверхность, которую можно оштукатурить в одном технологическом цикле (нанесение и формирование фактуры), устанавливается экспериментально в зависимости от типа основания и температурно-влажностных показателей окружающей среды.

Соединение соседних участков выполняется «мокрый» по «мокрому».  Поверхность, которую  невозможно обработать без перерыва, нужно «поделить»  на фрагменты, используя архитектурные элементы  (углы, пилястры и т.д.).

ВНИМАНИЕ! При использовании материалов в системе утепления фасадов гарантии качества сохраняются только при проведении работ в соответствии с требованиями  Альбома Технических решений и при комплектации СУФ материалами, рекомендованными производителем.

Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления раствора.

#### Техника безопасности

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания  смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза, промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

#### Технические данные

| Фракция | Максимально 2,5 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | ~4,0 кг/м²/2,5 мм 25 кг (упаковка) на ~6,25 м2 |
| Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси | 0,17- 0,18 л 4,25 – 4,5 л |
| Время пригодности раствора к использованию не менее | 2 часа |
| Слой нанесения | 2,5 мм |
| Марочная прочность | М35 |
| Марка по морозостойкости | F75 |
| Температура применения | от +5°С до +25оС |

### ТУ 5745-002-50040588-2004  с изм.1,2, 3                                                                         ССЦШт TERMOKREPS Короед  F75   Пк2, D1450,